Axstiel 1/4107, 1/4108, 1/4109

Топорище

Holzfeuchte max. 20 %                                                Влажность максимум 20%

Wurmstiche sind nicht erlaubt                                     Сучки и червоточины недопустимы

Äste sind nicht erlaubt                                                  Различия в цвете натурального Naturbedingte Farbunterschiede sind gestattet             происхождения допустимы

| Artikelnr. | L 1 +/- 10 mm | L2 | M1 +/- 1,7 | M2 +/- 1,7 | M3 | N1 +/- 0,7 | N2 +/- 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4107 | 700 | 150 | 58 | 60 | 41 | 23 | 27 |
| 1/4108 | 800 | 160 | 62 | 65 | 42 | 25 | 28 |
| 1/4109 | 900 | 170 | 66 | 68 | 43 | 27 | 29 |